KRAITEC®

- spezial -  podlahovina určená pro zajištění nákladu

Technický list produktu

- Použití

KRAITEC® spezial je protiskluzová podlahovina ke zajištění nákladu, která se vyznačuje dobrým koeficientem tření při skluzu dle normy VDI 2700 List 14.

KRAITEC® spezial je používána kromě dopravy i v balícím průmyslu jako ochranná vrstva (vložka).

- Materiál

Pryžový granulát (1 – 3 mm) na bázi recyklace spojený polyuretanem.

- Vzhled produktu

Barva: (chráněné značení)	černá s červenými a bílými částečkami

Povrch: jemná struktura granulátu

- Standardní rozměry / Tolerance

Délka (desky):	2000 mm		± 1,5 %

Šíře (desky):		1000 mm		± 1,5 %

Tloušťka 		3, 4, 6, 8, 10    	± 0,5 %

12, 15, 18, 20 mm	± 1 mm

Délka (pásy):		na poptávku		± 1,5 %

Šíře (pásy):		1250 mm		± 1,5 %

Tloušťka:		3, 4, 6, 8, 10 		± 0,5 %

12, 15, 18, 20 mm	± 1 mm

(další rozměry na poptávku)

Hustota:		cca 900 kg/m3

- Zkoušky produktu

Pevnost v tahu:		min. 0,6 N/mm2			(DIN EN ISO 1798)

Mezní protažení:		min. 60 %				(DIN EN ISO 1798)

Koeficient tření při skluzu:	min. 0,81

pro tloušťku 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

činitelé tření: dřevěná paleta, perforovaná podlaha

(dle normy VDI 2700 List 14 – zelený tisk)

Maximální plošné zatížení:	cca 125,0 t/m2 	pro tloušťku 3, 4 mm*

cca 170,0 t/m2 	pro tloušťku 5, 6 mm*

cca 200,0 t/m2 	pro tloušťku 8, 10 mm*

Teplotní odolnost:	- 30 °C do + 100 °C

Chování vůči životnímu prostředí, chemická odolnost:	podmíněná odolnost vůči

kyselinám a louhům

*dle VDI 2700 List 15 je přípustné max. 30% stlačení

KRAITEC®

- protect - podlahovina určená pro zajištění nákladu

Technický list produktu

- Použití

KRAITEC® protect je ochrannou a protiskluzová podlahovina, která svým vysokým koeficientem tření při skluzu dle normy VDI 2700 List 14 optimálně slouží pro zajištění nákladu.

KRAITEC® protect je používána rovněž v balícím průmyslu.

- Materiál

Vysoce specifikovaný pryžový granulát (1 – 3 mm) na bázi recyklace spojený polyuretanem.

- Vzhled produktu

Barva: 		pestrá

Povrch: 	struktura granulátu

- Standardní rozměry / Tolerance

Délka (desky):	2300 mm		± 1,5 %

Šíře (desky):		1150 mm		± 1,5 %

Tloušťka 		3, 6, 8, 10 mm   	± 0,6 %

Délka (pásy):		na poptávku		± 1,5 %

Šíře (pásy):		1250 mm		± 1,5 %

Tloušťka:		3, 6, 8, 10 mm		± 0,6 %

Hustota:		cca 1050 kg/m3

- Zkoušky produktu

Pevnost v tahu:		min. 0,8 N/mm2			(DIN EN ISO 1798)

Mezní protažení:		min. 120 %				(DIN EN ISO 1798)

Koeficient tření při skluzu:	min. 0,92

pro tloušťku 3, 5, 6, 8, 10 mm

činitelé tření: dřevěná paleta, perforovaná podlaha

(dle normy VDI 2700 List 14 – zelený tisk)

Maximální plošné zatížení:	cca 270,0 t/m2

pro tloušťku 3, 5, 6, 8, 10 mm*

Teplotní odolnost:	- 30 °C do + 100 °C

Chování vůči životnímu prostředí, chemická odolnost:	podmíněná odolnost vůči

kyselinám a louhům

*dle VDI 2700 List 15 je přípustné max. 30% stlačení